粒徑及粒徑分布

粒徑及粒徑分布對其表面性能的影響，粒徑影響光澤
當蠟漂浮、遷移到漆膜表面时，受到光線照射，粒徑不同會產生全反射或漫反射，因此影響消光或造成部分消光。

粒徑影響光澤

一般粒径小於1um，不影響光澤，

當粒徑大於1um则對光泽會產生影響，即有一定的消光作用

粒徑影响手感(織纹,柔感)
一般蠟粒徑大於5um，會產生不同的手感，随著粒徑增大则會產生由细腻滑爽到特殊織纹效果。柔感也需要較大粒徑

粒徑分布對表面性能的影響

粒徑分布較寬的蠟粉，消光性較强。與消光劑一起使用，有協同作用，可降低消光粉使用量，且產生不同的表面手感，

粒徑分布窄则可產生较均匀手感。