消光粉

Matting Agent

Brochure No. 6

2024-07

消光粉的消光原理 3 消光粉選擇重要技術指標 4 一、平均粒徑(Average Particle Size) 4 二、表面處理 5 三、孔隙率(Pore Volume) 6 四、膜厚(Film Thickness) 7 五、樹脂系統(The Resin System) 8 消光粉的懸浮性能 9 物化規格表 10 行業應用 11

消光粉的消光原理

在漆膜乾燥過程中，隨著溶劑的揮發，漆膜的收縮，消光粉會均勻分佈在整個漆膜當中，並形成了比較粗糙的表面。

光線照射在漆膜表面，由於表面粗糙，造成了散射效應，使光澤低於100度，因而產生了消光效果。

消光粉選擇重要技術指標

一、平均粒徑(Average Particle Size)

一般來說，消光粉的平均粒徑越大，消光效率就越高，但如果粒子的顆粒太大了，會導致漆膜的表面太粗糙，影響手感和外觀，太細又會增加塗料的黏度，因而顆粒要適當選擇，一般塗料中的消光粉平均粒徑以4-8 um為佳。

粒徑分佈寬表明有大量的“粗”和“細”顆粒，使塗料增黏和過度粗糙，故粒徑分佈越窄越好，一般是根據乾膜厚薄來選擇不同粒徑的消光粉，以達到最佳消光效果。因此需要根據實際情況進行選擇。

達到理想的透明性

選擇平均粒徑比較小的產品
配方中相同添加量的情況下，消光粉的平均粒徑越小，漆膜的透明性就會越好，但相應消光效率也會降低。

二、表面處理

由於消光粉有無表面處理，會影響與基料的潤濕分散性，進而會影響到漆膜的透明性。

一般木器塗料若使用未處理的消光粉，塗料中已有顏料，容易出現  沉澱現象。

用有機物質處理(主要是高分子蠟)進行表面處理得到容易分散的消光粉，可使漆膜手感滑爽，耐刮性更好。

三、孔隙率(Pore Volume)

選擇孔隙率較高的產品

消光粉的孔隙率越高，因此消光性能就會越好。光澤度的降低是消光粉粒徑的效應，對於相同粒徑的消光粉來說，高孔隙率消光粉的消光效果更好，因為高孔隙率消光粉所含粒子微孔容積大，其消光性越好，即漆膜光澤越低。

四、膜厚(Film Thickness)

有無表面處理消光粉在相同孔隙率及粒徑前提下，相同消光粉添加量，膜厚越厚，消光度越差。

五、樹脂系統(The Resin System)

當消光粉達到所需光澤度，會受消光粉的添加量即塗膜乾燥時的收縮所影響，消光粉的消光效果會受下列因素影響：

• 樹脂系統(不同交鏈機制)

• 固含量(揮發物的比例，例如溶劑)

• 溶劑類型(不同蒸發速度)
• 乾燥方法(快或慢)

消光粉的懸浮性能

隨著油漆存放時間的增長，消光粉都會在一定程度上出現分層與沉澱，表面經過有機處理的產品防沉性能會稍好一些。

因此，在設計配方的時候，需要考慮到如何避免消光粉的沉澱（主要是指無法再次分散的硬性沉澱）。

市場上可以選擇的防沉助劑類型很多，包括氣相二氧化矽等，都有很好的防沉效果。

物化規格表

| 規 格 | A-82 | S 390 | OK 412 | OK 500 | OK 520 | OK 607 | TS 100 | TT 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乾燥減量 (%) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2.5 |
| 灼燒減量 (%) | 4.5 | 3.8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2.5 | 2.5 |
| PH | 5 | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 4 |
| 硫酸根(SO4-2) (%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 粒徑 平均值(TEM) d50 value (Malvern) | 4 7.0 | 4 6 | 3 6 | 3 6 | 3 6 | 2 4.5 | 4 *) | - *) |
| 表面處理 | - | - | organic | organic | organic | organic | - | - |
| 包裝比重 (g/l) | 130 | 160 | 130 | 130 | 80 | 115 | 50 | 60 |
| 密度 (g/cm3) | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 |
| 吸油量 (g/100g) | 250 | 239 | 230 | 260 | 240 | 220 | 360 | - |
| 二氧化矽 含量(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99.8 | 99.8 |
| 導電度 (μs/cm) | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | ­ | 80 | ­ |
| 包裝 (KG/包) | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 |

行業應用

| 行業 | 塗料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 作用 | 特性 |
|  | NC | 建議用量1.0%~5.0%(按總配方量計算)。 一般使用經過表面處理的消光粉較易分散，不易沉澱。 使用高速攪拌機分散，約1500轉/min， 時間一般為15～20min，溫度控制在50℃以下。 |
|  | PU/烤漆系統 | 使用高速攪拌機分散，建議用量2.0%~12.0%(按總配方量計算)。 |
|  | UV | 使用高速攪拌機分散，建議用量2.0%~12.0%(按總配方量計算)。 |
|  | 水性 | 使用高速攪拌機分散，建議用量1.0%~12.0%(按總配方量計算)。 使用TS 100用量可少一半。 |
|  | 滑劑 | 建議用量1.0%~5.0%(按總配方量計算)。 一般使用經過表面處理的消光粉較易分散，不易沉澱。 使用高速攪拌機分散，約1500轉/min， 時間一般為15～20min，溫度控制在50℃以下。 |