宏威應用材料

技術資料:蠟粉

微粉蠟

用於塗料、印刷油墨，有著耐刮、抗黏結、耐磨擦、消光及提高爽滑手感等作用,或是提供織紋、柔感、撥水等特殊性能

作用原理

漂浮理論

### 蠟粉分散在塗料中，在塗料施工後的塗膜乾燥或固化交聯成膜時，蠟會向塗膜表面漂移，遷移到塗膜表面，產生應有的效果。

蠟可通過塗層，以不同的品種及加入量，或其粒徑大小来影響表面性能。

球軸效應：此效應在於蠟本身的粒徑大小與塗層膜厚相近，甚至大一些，而顯露在外，使得蠟粉的耐刮、耐擦傷性能可以顯现。

微粉蠟粉選擇的重要指標

一 微粉蠟品種及功能   各種不同蠟粉的特點

1 PE蠟      柔和、手感好、滑爽、經濟

2 PP蠟      消光、硬、耐刮性好

3 PE/PTFE蠟  滑爽、耐刮、耐磨擦

4 PTFE蠟      滑爽、耐刮、耐磨擦、耐高温、手感

六：蜡的使用

1、添加量 03---2% 对树脂量

二 粒徑及粒徑分布

粒徑及粒徑分布對其表面性能的影響，粒徑影響光澤
當蠟漂浮、遷移到漆膜表面时，受到光線照射，粒徑不同會產生全反射或漫反射，因此影響消光或造成部分消光。

粒徑影響光澤

一般粒径小於1um，不影響光澤，

當粒徑大於1um则對光泽會產生影響，即有一定的消光作用

粒徑影响手感(織纹,柔感)
一般蠟粒徑大於5um，會產生不同的手感，随著粒徑增大则會產生由细腻滑爽到特殊織纹效果。柔感也需要較大粒徑

粒徑分布對表面性能的影響

粒徑分布較寬的蠟粉，消光性較强。與消光劑一起使用，有協同作用，可降低消光粉使用量，且產生不同的表面手感，

粒徑分布窄则可產生较均匀手感。

三.分散性及應用方便性

### 一般使用的蠟形態主要有两種，一種是微粉化蠟；另一種是蠟漿。

在塗料生產過程中，微粉蠟可以按一定比例缓慢加到塗料中，先低速分散，使之浸潤，然後高速分散(攪拌速度提升到每分鐘1200轉) 搅拌到完混合均匀.

四. 熔點對其表面性能的影響

熔點介於100～140℃

軟硬兼具,滑爽且可提高表面機械性能，如抗刮傷、抗金屬刮痕等；

當熔點大於140℃

蠟的防滑性较好.可抗滑,耐磨、抗刮傷。

五. 極性對其表面性能的影響

一般低極性的蠟，疏水性好，抗粘結性好，如石蠟；

高極性的蠟，相對滑爽硬度高，如棕梠蠟；

中極性的蠟则兼具兩者性能，如低密度的聚乙烯蠟

，高密度聚乙烯蠟熔點130℃左右．硬度较好，滑爽性不   如低密度聚乙烯蜡。